| Material | Density volume | Internal friction angle | Cohesion | Young’s modulud | Poisson ratio | Tensile strenght | Compression strenght |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | φ | c | E | ν | Rr | Rc |
|  | kg/m3 | stopnie | MPa | GPa | - | MPa | MPa |
| Sandy shale | 2690 | 25,0 | 7,2 | 11,2 | 0,24 | 2,1 | 22,5 |
| Clay shale | 2600 | 24,0 | 6,0 | 10,0 | 0,25 | 1,9 | 19,2 |
| Sandstone | 2510 | 25,3 | 11,3 | 18,0 | 0,27 | 3,3 | 35,7 |
| Coal 503 | 1290 | 24,0 | 3,3 | 3,6 | 0,24 | 0,5 | 15,8 |

Tab 1. Rock parameters in the rock surrounding coal seam 503 and 504

Slice of geological borehole

Tab 2. Seismic wave velocity Vs in the rock surrounding coal seam 503 and 507

|  | Rock | Vp | Vs |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/s | m/s |
| 503 | sandstone | 3900 | 2250 |
|  | coal | 2023 | 1190 |
| 507 | coal | 2099 | 1235 |
|  | mudstone | 4500 | 2600 |